## Slide 1
复合磁屏蔽材料及其应用
佛山市中研非晶科技股份有限公司
China Amorphous Technology CO., LTD, Foshan
2019.6.28

## Slide 2
Content
内容提要
1
佛山中研非晶公司及产品介绍
3
2
复合磁屏蔽材料及应用介绍
磁屏蔽材料的作用和类型

## Slide 3
01
Function and Type
of Magnetic shielding materials
磁屏蔽材料的作用和类型

## Slide 4
节能改变世界Energy conservation changes the world
屏蔽材料的作用及类型
屏蔽材料的作用
阻隔或衰减被屏蔽区域与外界的电磁能量传播。屏蔽材料通常采用对电磁能流的反射、吸收和引导等特性，起到屏蔽的作用。
图1 电磁波入射示意图**
注：1– 屏蔽材料；2—塑料；3– 透射波；4—吸收；5– 入射波；6—外反射；7—内反射
** --- 引自《电磁波屏蔽原理和屏蔽材料》陈亚庆

## Slide 5
节能改变世界Energy conservation changes the world
屏蔽材料的作用及类型
屏蔽材料的作用
（a）
（b）
图2 磁屏蔽
图2-（a）采用磁性材料作为屏蔽，线圈产生的磁场全部通过屏蔽罩，而未穿出；外界磁场也同样全部通过屏蔽罩，未穿入。避免内外磁场相互影响。
图2-（b）采用导电良好的金属材料作为屏蔽，线圈产品的高频交变磁场在屏蔽罩上引起较大涡流，涡流具有去磁作用，使得磁场减弱，从而达到屏蔽目的。

## Slide 6
节能改变世界Energy conservation changes the world
屏蔽材料的作用及类型
屏蔽类型
屏蔽
电场屏蔽
磁场屏蔽
电磁场屏蔽
静电屏蔽
交变电场屏蔽
低频磁场屏蔽
（≤100KHz）
高频磁场屏蔽
强磁场/电磁波屏蔽（500MHz-40GHz）
特点：
主要为反射
屏蔽材料为良导体
全封闭，接地良好
特点：
主要为吸收
屏蔽材料为高导磁，低磁阻
根据磁场大小不同，对饱和磁感应强度有不同要求
特点：
电场和磁场同时存在

## Slide 7
节能改变世界Energy conservation changes the world
屏蔽材料的作用及类型
常见的屏蔽材料
导电橡胶类
导电化合物，如导电硅橡胶，屏蔽胶带
吸波材料，如胶板类，涂料类，泡棉类，涂层类等
丝网编制类，如全金属丝网条（用于电缆屏蔽）
导电布/棉
金属簧片
磁性材料，如纯铁，硅钢，坡莫合金，铁铝合金，非晶纳米晶合金等
金属材料，如铜及铜合金，铝及铝合金等

## Slide 8
02
Composite magnetic shielding materials and applications
复合磁屏蔽材料及应用介绍

## Slide 9
节能改变世界Energy conservation changes the world
电磁辐射的危害
电磁环境污染，对人体健康存在威胁
电磁干扰，造成电子设备、仪器仪表不能正常工作或信号受到干扰
复合磁屏蔽材料及应用介绍
屏蔽材料的现状
表面导电膜屏蔽材料
根据表面镀金属材料的不同，厚度不同，屏蔽效果不同。目前效果较好的是表面喷镀金属锌和双面化学镀Cu/Ni膜，屏蔽值可达到max.120 dB.
导电塑料
ABS塑料+镀镍石墨纤维在1000MHz下的屏蔽效能为80dB。
非晶合金
在10KHz~30MHz范围内有良好屏蔽效果，屏蔽效能≥90dB（磁场分量）。

## Slide 10
节能改变世界Energy conservation changes the world
电磁屏蔽材料的发展需求与趋势
宽频化
轻型/超薄化
多层化/复合型
复合磁屏蔽材料及应用介绍

## Slide 11
节能改变世界Energy conservation changes the world
复合磁屏蔽材料介绍
复合磁屏蔽材料及应用介绍
导电性良好的金属箔（铜、铝、镍）
导电性良好的金属箔（铜、铝、镍）
PET
粘合剂
磁性材料（非晶/纳米晶）
粘合剂
PET
图3 复合屏蔽材料1断面结构示意图
导电性良好的金属箔（铜、铝、镍）
PET
磁性材料粉末涂层或填充料
导电性良好的金属或硅胶片
图4 复合屏蔽材料2断面结构示意图

## Slide 12
节能改变世界Energy conservation changes the world
复合磁屏蔽材料介绍
复合磁屏蔽材料及应用介绍
低频：屏蔽效能 取决于材料导磁率μ
高频：与材料导磁率μ有关，与材料的导电率σ也有关
图5 高导磁与高导电合金结合使用屏蔽效率与频率的关系
图6 复合屏蔽材料1模式下的屏蔽效能与频率的关系

## Slide 13
典型应用
通讯
Communication
无线充电
wireless charging
智能穿戴
Smart wear
油电混合动力汽车
HEV(Hybrid Electric Vehicle)
电动汽车
Electric cars
轨道交通Rail traffic
节能改变世界Energy conservation changes the world

## Slide 14
平板电视机 Panel TV
Air Conditioner
汽车音响
Car audio
节能改变世界Energy conservation changes the world
医疗
Medical treatment
典型应用
航天航空
space flight and aviation

## Slide 15
03
Profile and Products
佛山中研非晶公司及产品介绍

## Slide 16: 发展里程碑
2008年 公司成立，注册资金1亿元，占地面积4.5万平方米，员工600余人
2009--2010 ISO9001认证，配电非晶铁芯、C型非晶磁芯投产并投入市场
2011--2012 18μm纳米晶超薄带开发成功并量产
2015年 IATF16949 认证通过，车载类元件构建，广东省工程技术研究中心
钴基超薄纳米晶带材开发成功
2016年
2018年 16μm纳米晶超薄带批量生产，非晶、纳米晶粉芯开发功

## Slide 17
Certification
ISO14001:2015
ISO9001:2015
2
1
OHSAS18001:2007
3
IATF16949:2016
4
节能改变世界Energy conservation changes the world

## Slide 18
研发团队
节能改变世界Energy conservation changes the world
研发&技术团队
研发中心
EMI团队
器件技术
负责新材料、
新产品开发
、新项目调
研及开发
EMI检测及
解决方案制
定
器件的设计
和开发、器
件的工艺制
定
磁芯的设计
和开发以及
工艺制定
磁芯技术

## Slide 19
材料
磁芯
器件
电流传感器
变压器
产品结构

## Slide 20
非晶纳米晶软磁材料
非晶合金原子结构
晶态金属：固体中的原子按周期排列有序结构
3D结构示意图
2D平面结构示意图
3D
2D
非晶合金原子结构特征：短程有序、长程无序、组织内无晶粒、晶界存在
优异的磁学性能
极佳的机械性能
超强的耐蚀性能

## Slide 21
参数 |  | 铁基非晶 | 铁基纳米晶
磁 性 能 | 饱和磁感应强度 | 1.56T | 1.20T
 | 带材厚度 | 27μm | 20μm
 | 初始磁导率 | 5000 | 100000
 | 磁导率（1KHz） | - | 100000
 | 磁导率（10KHz） | - | 80000
 | 磁导率（100KHz） | - | 20000
 | 矫顽力 | ≤4A/m | ≤2A/m
 | 使用温度 | -40℃～130℃ | -40℃～130℃
 | 居里温度 | 400℃ | 570℃
物 理 特 性 | 密度 | 7.18g/cm3 | 7.20g/cm3
 | 叠片系数 | ≥0.85 | ≥0.8
 | 电阻率 | 130μΩ/cm | 80μΩ/cm
 | 磁滞伸缩系数 | 27×10-6 | ≤2×10-6
 | 硬度 | 960kg/mm2 | 880Kg/mm2
适用频率 |  | ≤20KHz | ≤1MHz
应 用 领 域 |  | 电抗器 | EMC共模滤波电感
 |  | PFC电感 | 功率变压器
 |  | 差模滤波电感 | 精密电流互感器
 |  | 平滑滤波、储能电感 | 零序电流互感器
 |  | 扼流圈 | 饱和电感
 |  | 核磁共振屏蔽 | 尖峰抑制器
 |  | 非晶电机 | 防盗磁条
 |  | 配电变压器 | 电磁屏蔽片
非晶、纳米晶材料特性及应用

## Slide 22
中研非晶、纳米晶材料特性及选择
不同导磁率纳米晶合金的磁滞回线
不同导磁率纳米晶合金的DC偏流特性

## Slide 23
中研非晶、纳米晶材料特性及选择
不同导磁率纳米晶合金的频率特性
纳米晶合金的温度特性

## Slide 24
敬请各位专家批评指正！
佛山市中研非晶科技股份有限公司
China Amorphous Technology CO., LTD, Foshan