## Slide 1
罗洪波 研发中心总监
适应变频新技术的新型电感器

## Slide 2
CONTENTS
目 录
电感器磁材介绍
03
电感、变压器器件的创新设计
04
电感器件的主要特性
开关电源发展方向
01
02
Notes: 模板来自于 http://meihua.docer.com/

## Slide 3
开关电源发展方向
SiC、GaN技术是功率半导体器件发展方向
耐高压、速度快的开关特性可带来变频电源高频化、高效化、小型化
01

## Slide 4
共模电感线圈
PFC电感线圈
输出耦合电感
输出滤波电感
电流变压器
驱动变压器
輔助变压器
RFI滤波器
01
开关电源发展方向

## Slide 5
开关电源发展方向
01
电感器件要求
直流偏置特性高
高频性能宽
损耗低

## Slide 6
电感L--------影响EMI
由公式XL=2πfL知L值直接影响阻抗，同一产品结构电感越大阻抗越大，抑制EMI性能越好
直流叠加LDC---------影响纹波电流
由公式L=Eout*Toff/0.25Iout得知输出电流会影响电感大小，反过来讲直流叠加电感越小输出电流纹波越大，同时LDC直接反应磁芯BS设计是否合理
漏感 Lk -----------影响EMI
分布电容 Cw/w -------- 影響EMI
大的分布电容会造成高频EMI不良
电阻DCR ------ -- 影响输出电压及温度
大电阻会产生较大的电压降及造成电感温度高。
电感器件的主要特性
02
电气性能参数对电源的影响（一）

## Slide 7
品质因数Q ------ 影响EMI及整体效率
Q=2πfL / R Q=能量储存/能量损耗
相位 ------ 影响电压相位
圈数比TR ------ 影响电压高低
耐压Hi-pot ------ 影响使用安全
层间绝缘L.S ------ 影响使用安全与电压高低
谐振頻率 SRF ------影响EMI
阻抗 Z ------影响EMI
电感器件的主要特性
02
电气性能参数对电源的影响（二）

## Slide 8
电感器磁材介绍
软磁材料的发展与优缺点
新一代(磁粉芯)
非晶带材
铁氧体
硅钢片
●磁通密度高 ●体积小 噪音低
●搞饱和能力强 ●频率稳定性好
●温度稳定性好 ●可加工性强
ρ:几百-几千Ω∙cm
●磁通密度小●体积大
●热稳定性差
ρ:Mn-Zn:几千Ω∙cm
Ni-Zn:百万Ω∙cm
●涡流损耗高
●噪音大
ρ:几十µΩ∙cm
●磁导率极高
●高BS值(约1.2T)
ρ:一两µΩ∙cm
器件配套软磁铁芯
02

## Slide 9
a. 初始磁导率µi和µmax要高（灵敏度高）
b. 饱和磁感应强度Ms要高（贮能高）
c. 矫顽力Hc小
d. 功率损耗P 要低
e. 温度稳定性高（系数αμ ）（稳定性好）
f. 截止频率 fr 要求越来越高
g. 居里温度点Tc 高
h. 磁致伸缩系数 s 小 （是否有复位）
磁损耗
f
fr
（效率高，损耗小）
电感器磁材介绍
软磁材料评价指标
03

## Slide 10
类别 | 磁粉芯 | 硅钢 | 铁氧体 | 非晶
磁导率 | 低 | 中 | 高 | 最高
直流叠加 | 高 | 中 | 低 | 低
损耗 | 小 | 大 | 中 | 中
频率特性 | 好 | 差 | 一般 | 一般
电感器磁材介绍
几种电感常用磁材特点对比
03

## Slide 11
电感器磁材介绍
软磁材料—非晶/纳米晶
采用真空熔炼、喷带、热处理等工序制备而来，喷带时，采用超急冷凝固技术（10-6℃/s），工艺较硅钢生产环保，成分可调。
03

## Slide 12
金属软磁磁粉芯磁材市场巨大:具有分布气隙;应用/高频PFC电感(＞150KHZ),诣振电感(＜ 100KHZ),
软磁材料—磁粉芯结构特点
电感器磁材介绍
开气硬饱和
磁粉芯
软饱和
03

## Slide 13
常用种类：铁粉芯、铁硅铝、铁硅、MPP和High Flux
中小功率应用：一体成型插件电感、贴片电感
大功率应用：铁硅铝，铁硅，矽钢片，非晶
( 成本、损耗、高饱和度、磁致伸缩、热老化、频率 )
电感器磁材介绍
功率电感软磁材料—磁粉芯
03

## Slide 14
公司简介
广州德珑磁电科技股份有限公司，成立于2010年，注册资本2500万元，总部设在广州，目前在广州、中山、云浮等地拥有多家全资子公司。
公司致力于电磁器件、磁性材料、绝缘材料的研发与生产，严格执行ISO9001:2015、IATF16949、CQC、UL等认证，满足欧盟ROHS指令等要求。

## Slide 15
产品分布领域

## Slide 16
电感器件的创新设计一
一体成型电感—产品特点（插件）
全屏蔽结构，漏磁小，抗EMI性能佳，损耗损小
模压成型，一致性好，客制化程度高
直流叠加特性好，温度稳定性好
04

## Slide 17
铁粉芯磁环电感 VS 一体成型方型圆边插件电感
一体成型电感—性能对比
电感器件的创新设计一
04

## Slide 18
一体成型电感—产品应用
电感器件的创新设计一
电磁炉输入端使用一体成型电感，直流叠加特性更好、温升更低。
04

## Slide 19
一体成型电感—产品特点（贴片）
全屏蔽结构，漏磁小，抗EMI性能佳
尺寸规范，可高密度安装
直流叠加特性好，温度稳定性好
均匀磁场分布，损耗小，温升低
电感器件的创新设计二
04

## Slide 20
组装屏蔽贴片电感 VS 一体成型贴片电感
一体成型电感—性能对比
电感器件的创新设计二
04

## Slide 21
笔记本主板一体成型SMD电感，在较小的体积限制内，提供高饱和电流、低损耗支持。
一体成型电感—产品应用
5.电感器件的创新设计二
04

## Slide 22
电感器件的创新设计三
结构创新UC共模电感—产品特点
高效率，高阻抗，频率范围宽佳
设计革新，出色的噪点对策效果
可根据客户要求定制
04

## Slide 23
传统共模电感 VS 结构创新UC型共模电感
电感器件的创新设计三
结构创新UC共模电感—性能对比
04

## Slide 24
电感器件的创新设计三
结构创新UC共模电感—产品应用
04

## Slide 25
电感器件的创新设计四
材料创新大功率PFC电感—产品特点
用于变频空调电源PFC电路设计中，采用铁硅或超级铁硅铝型磁材制作
体积小，电感值偏差小，低损耗，高效率设计
Change
04

## Slide 26
传统硅钢PFC电感 VS 新材料铁硅PFC电感
电感器件的创新设计五
材料创新大功率PFC电感—性能对比
04

## Slide 27
电感器件的创新设计五
创新复合材料大功率PFC电感—产品特点
采用磁组合方式,合理搭配可降低成本、提高效率.
专业的核心材料保证低噪声，高靠的制造和绕线工艺
各种磁粉芯、铁氧体等复合磁芯
04

## Slide 28
电感器件的创新设计六
变频微波炉LLC谐振变压器产品特点
采用铁氧体高品质材料、小型化设计、高效节能
专业核心材料保证低噪声、低损耗
高安规可靠性设计、高耐压线材、绝缘等级更高更可靠
04

## Slide 29
变压器自动化的创新设计七
04
结构创新
实现自动化
More Efficient
符合UL/VDE安规标准的自动化变压器特点

## Slide 30
定制工程设计 -- 满足对特定电感值、电气性能和外形限制。
设计最优化 -- 最大程度地缩短设计、测试时间。
加快产品开发速度 --加速开关电源产品开发上市
结束语：
关 注 有 礼

## Slide 31
广州德珑磁电科技股份有限公司
谢谢！
Guangzhou Deloop Magnetoelectric Technology Corp.Ltd.
以德治企 创造精品